## Slide 1: Санкт-Петербургский государственный университет кафедра «Реставрация» Реставрация предметов декоративно-прикладного искусства Выпускная квалификационная работа студентки 4 курса бакалавриата Мукушевой Н.А. Научный руководитель: художник-реставратор Погодина Н.В. Рецензент: художник-реставратор Бровко Е.М.
Реставрация позолоченной шкатулки XIX века

## Slide 2: Сведения о шкатулке
Объект исследования:пробы, отобранные с мест, где материал отслаивался
Предмет исследования: материал, из которого была сделана шкатулка. Его необходимо изучить, чтобы приступить к реставрации
Цель исследования: отреставрировать шкатулку на основании результатов исследования
Задача исследования:
Методами оптической спектроскопии определить состав пигментов, наполнителей и связующих материалы красочного слоя позолоченной шкатулки конца XIX века, провести измерения
методами микроспектроскопии комбинационного рассеяния и инфракрасной спектроскопии на микрообразцах, которые были отобраны в процессе реставрации с предмета.

## Slide 3: Аналоги
Иоанн Богослов в молчании, икона модерна. Работа иконописной мастерской Н.М. Софонова, Палех
Казанская икона Божией матери, икона модерна. Работа И.И Фухтикова, 1894

## Slide 4: Предмет до реставрации
Общий вид лицевой стороны
Общий вид задней стороны
Тыльная сторона

## Slide 5: Картограммы
Картограмма крышки шкатулки
Картограмма задней стороны шкатулки
Картограмма лицевой стороны шкатулки
Картограмма тыльной стороны шкатулки
Картограмма боковой правой сороны

## Slide 6: Взятие проб
Проба 1. Образец левкаса
Проба 2. Образец бумаги на белковом клею.
Проба 4. Образец пигмента ультрамарин на основе шеллака
Проба 3. Образец бумаги из целлюлозных волокон(бумага, дерево, ротанг)

## Slide 7: Результаты
Образец 1. На присутствуют 2 слоя. Первый-основы или грунта-толстый нижний белого цвета,второй-слой золочения
Образец 2. Имел жёлто-красный оттенок и был остатками бумаги. Здесь присутствует белковый клей или связующее. Тип красного красителя установить не удалось, т.к. он содержится в очень низкой концентрации.
Образец 3. Состоит из нескольких целлюлозных волокон (бумага, дерево, ротанг) с присутствием камеди и следами каолинита
Образец 4. Прдеставляет собой пигмент ультрамарин в связующем на основе шеллака (возможно с добавлением других смол)

## Slide 8: Состав реставрационных мероприятий
Удаление нестойких поверхностных загрязнений
Укрепление отставаний левкаса и декоративного покрытия
Укрепление отставаний левкаса и декоративного покрытия
Удаление сажепылевых загрязнений
Удаление поздних поновлений
Заделка трещин
Восполнение утрат авторского левкаса
Дозолачивание
Тонировка в тон авторского лака
Восполнение утрат папиросной бумаги и тонировка её в тон авторского
Восполнение утрат бархатной бумаги
Нанесение защитного покрытия

## Slide 9: Процесс
Обработка левкаса+дочеканивание
Покрытие полиментом
Наклеивание рисовой бумаги и тонировка в тон авторского

## Slide 10: Предмет после реставрации

## Slide 11: Копия крышки

## Slide 12
Спасибо за внимание