| Год Поступле-ния | Вид Памятника 2 | № по книге поступления |
| --- | --- | --- |
|  |  | № инвентарный памятника |

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры

«Государственный музей-заповедник Петергоф»

(ГМЗ «Петергоф»)

ПАСПОРТ

реставрации памятника истории и культуры

(движимого)

- Типологическая принадлежность памятника

| Вид памятников Определение, характер п-ка | Памятники изобрази-тельного искусства | Памятники приклад-ного и изобр-го искусства | Археоло-гические памятники | Докумен-тальные памятники | Прочие памятники истории и культуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Обвести кружком цифровое обозначение вида |

- Место постоянного хранения, владелец памятника:   ГМЗ «Петергоф»

| 3. Каталожные данные о памятнике | Примечания, уточнения |
| --- | --- |
| Наименование: шкатулка |  |
| Авторство: автор неизвестен |  |
| Время создания: конец 19, начало 20 века |  |
| Материал, основа: берёза, левкас, полимент, сусальное золото, цветные лаки |  |
| Техника исполнения: столярные работы, золочение по левкасу, чеканка по золоту, роспись |  |
| Размеры: внешние габариты: длина-18см; ширина: 18 см; глубина: 4 см |  |

4. Основание для реставрации:

Памятник передан в реставрацию в связи с отслоением грунта, увеличением трещин , необходимостью раскрытия полихромии от потемневшего лака и записей,   заделки трещин.

5. Основные сведения по истории памятника, условиям хранения, предшествовавшим реставрациям и исследованиям, с указанием источника сведений

Шкатулка XIX века, сувенирная. Сделана по аналогиями с палехскими иконами, что подтверждает присутствие цветных лаков красного, синего и зелёного цвета. Точно такие же применялись при росписи полей на иконах палеха XIX века.

6. Состояние памятника при поступлении в реставрацию

а) по визуальным наблюдениям

Описание деревянной основы. Порода дерева:берёза. Этот материал широко применялся потому, что его можно было легко обрабатывать. Использовался в том числе и для сувенирной продукции.

Строение основы. Представляет собой коробку столярной обработки древесины. Тип крепления: "в шип"(в полдерева)

Описание тыльной стороны.  Продольная трещина в основе. Видны следы предыдущего ремонта в виде следов склейки и мастиковки. Трещина замастикована. Всё дно шкатулки приколочено гвоздями.

Описание состояния деревянной основы: древесина серого цвета со следами окислов от времени.

Описание повреждений: имеются сохранившиеся гвозди (8 штук)

Описание утрат:наклеена бумага. Имеется частичная утрата папиросной бумаги и тонировок на тыльной стороне.

Лицевая сторона (крышка).Утрат  в основе нет. В местах утрат грунта по боковым граням подведён реставрационный поновительский (предположительно меловой на животном клею). Имеются небольшие потёртости полимента по всей поверхности местами до грунта. Незначительные потёртости позолоты до полимента. Утраты цветного лака, орнамента, по всей поверхности. Авторский лак сохранился незначительно. Имеются грязепылевые загрязнения. Полимент частично утрачен, частичная утрата золота.

Боковая створка передняя.Утрат в основе нет. Присутствует замочная скважина в центре шкатулки. Размер 0, 1 см. Утраты грунта. На передней части скол в размере 0, 1 см(снизу). Сверху 0, 1 мм. Сколы сбоку. Снизу 2 см, сверху 2 см. Имеются грязепылевые загрязнения. Незначительные потёртости полимиента по граням и незначительные потёртости позолоты. 50 процентов сохранности авторского цветного лака.

Боковая правая  сторона. Утрат в основе нет. Утраты грунта. Внизу по нижней грани слева 7, 5 *0,5 см, справа 6*0,5 см. Скол сверху правее в размере 2 *1см. Скол сверху в размере 2 см правее,  0,1 см. Волосяная трещина с отслоением грунта в размере 4, 5 см снизу.  Незначительные потёртости полимента по боковым граням, незначительные утраты позолоты по боковым граням. 50 процентов авторского лака сохранилось. Присутствуют акварельные тонировки в местах утрат авторского грунта.

Боковая левая сторона.  Утрат в основе нет. Утраты грунта. Внизу по нижней грани 17 *0,5 см. Утрата грунта сверху по центру 1*0,2 см. Незначительные потёртости полимента по боковым граням, незначительные утраты позолоты. Акварельные тонировки по центру, 50 процентов авторского лака

Боковая створка задняя. Утрат в основе нет. Утраты грунта. Внизу на нижней грани справа. 1,9 см*1 см На верхней грани 3,7 см. Слева 1 см. Незначительные потёртости полимента по боковым граням, незначительные утраты позолоты. Акварельные тонировки на месте авторского цветного лака по центру. 50%  сохранности авторского лака. Утрат в основе нет. Утраты грунта. Сверху слева в размере 0, 5 см. Правее на 1 мм в размере 0,1 см. Снизу слева 1 *0,1см.Справа1,6*0,1 см. Незначительные потёртости полимента по боковым граням, незначительные утраты позолоты. Акварельные тонировки фактически по всей грани. Утрата50% авторского лака. Снизу  50% сохранности авторского лака. Акварельные тонировки по центру.

Внутренняя часть шкатулки.

Дно. 17*18 см. Утрат в основе нет. Следы от наклеенной бумаги незначительны. Светло бежевого цвета.Основа-дерево.(берёза). Продольная трещина по всей поверхности.В центре следы бумаги с остатками бумаги. 14*12 см. Следы от наклеенного бархата красного цвета с незначительными остатками.

Боковые внутренние грани. Утрат в основе нет. Основа-дерево(берёза). Утраты бумаги. 17*4,9(2) и 18 *4,9(2) см. Следы наклеенной бумаги с остатками бумаги.

б) по данным лабораторных исследований:

| №№п/п | Цель и вид исследования | Описание и результат исследования | Место хранения. № и дата заключения | Исполнитель, должность (ф., и., о.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лабораторные исследования:методами оптической спектроскопии определить состав пигментов, наполнителей и связующих материалы красочного слоя лаковой шкатулки середины XIX века, провести измерения методами микроспектроскопии комбинационного рассеяния и инфракрасной спектроскопии на микрообразцах, которые были отобраны в процессе реставрации с предмета. В качестве образцов отобраны 3 пробы. | Грунт выполнен из мела с добавлением связующего на основе камеди и примесью гипса. Это подтверждается присутствием в спектрах пиков характерных для минерала кальцит в диапазоне 1086, 711, 155 и 2 до см-1. Золочение выполнено по дополнительному тонкому слою грунта на белую глину с добавлением связующего. Такой тип золочения можно обозначить золочением на полимент. Это подтверждается наличием в спектрах пиков, характерных для минерала каолинит. А также пиков характерных для камеди. Образец№2 имел жёлто-красный оттенок и был небольшими остатками бумаги. Здесь присутствует белковый клей или связующее. Тип красного красителя установить не удалось.Он содержится в низкой концентрации. Белковое связующее идентифицируется по совпадению в верхнем и нижних спектрах полос, соответствующих белковым полюсам амид. Образец №3 состоит из неких целлюлозных волокон(бумага,дерево, ротанг) с присутствием камеди и следами каолинита. Это подтверждается пиками в спектрах, характерными для целлюлозы. Образец №4-пигмент ультрамарин в связующем на основе шеллака(возможно с добавлением других смол) | ГМЗ «Петергоф» | Исследования проведены с использованием оборудования ресурсного центра Научного парка СПбГУ «Оптические и лазерные методы исследования вещества» |

в) общее заключение о состоянии памятника

Деревянная основа удовлетворительной сохранности за исключением трещины на дне шкатулке с внешней стороны, поздняя запись  на авторском лаке шкатулке на крышке, устойчивые поверхностные загрязнения.

Дата « . . . » . . . . . . . . . . . . 2021 г. ___Погодина Наталия Валентиновна__________________________________________________

фамилия, имя, отчество, должность, подпись руководителя работ или реставратора

7. Программа проведения работ и её обоснование

Программа составлена на основании задания на реставрацию ГМЗ «Петергоф»

- Обеспылевание.

- Подклейка краёв бумаги.

2.Укрепление грунта с красочным слоем

3. Удаление сажепылевых загрязнений

4. Укрепление и заделка трещин

5. Удаление поновительских тонировок

6. Удаление поновительских грубых мастиковок

7. Подведение реставрационного грунта

8. Дозолачивание

9. Тонировки в тон авторского золочения

10. Тонировки в тон сохранившегося авторского цветного лака

11. Нанесение реставрационного защитного покрытия

а) Состав и последовательность реставрационных мероприятий:

и далее пишется программа из реставрационного задания или ТЗ

1.Обеспылевание. Сухой кистью.

2. Укрепление грунта с красочным слоем. Антисептирование спиртом, 3 % клеем, 5 %10%

3. Удаление сажепылевых загрязнений. Спирт+ацетон

4. Укрепление и заделка трещин. 5 % клей, фторопластовый шпатель(подвяливание)

5. Удаление поновительских тонировок. Фермент №1

6.Удаление поновительских грубых мастиковок. Фермент №1

7. Подведение реставрационного грунта. 10 граммов клея и 90 мл воды. Клей замачивается в течение нескольких минут, потом варится. Добавляется мел. Левкас процеживается через капрон.

8. Дозолачивание. Поверхность покрывается полиментом на 2 % клею.

9. Тонировки в тон авторского золочения. Творёное золото, водка

10. Тонировки в тон сохранившегося авторского лака. Акварелью.

| №№ п/п | Описание операций с указанием метода, технологии, рецептур, материалов и инструментов, выполнения сопровождающих иллюстративных материалов | Даты начала и окончания операции | Подписи руководителя и исполнителя работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Проклейка краёв бумаги на крахмальный 7 % клей при помощи кисти и фторопластового шпателя. 2.Укрепления бумаги. Клей крахмальный, кисть, фторопластовый шпатель 3. пробная расчистка цветного лака и золота. Спирт+ацетон, фермент№1, пинцет, ватный тампон, зубочистка, скальпель 4.Укрепления грунта с красочным слоем 5% заячий клей, кисть, фторопластовый шпатель, фен, фторопластовая плёнка 5. Удаление поверхностных загрязнений. Спирт+ацетон, фермент№1, пинцет, ватный тампон, зубочистка, скальпель 6. Нанесение левкаса. 10 % клей+мел. 7. Обработка левкаса 8. Покрытие полиментом 9. Золочение. Сусальное золото, водка, агатовый зубок 10. Тонировка цветными лаками в тон авторского. Акварель 11.Восстановление утраченной бумаги и тонировка её в тон авторского | 21.11.19 21.11.19 21.11.19 12.11.19 12.11.19 31.03.21 24.03.21 05.05.21 06.05.21 07.05.21 11. 05.21 | Погодина Н.В., Мкукушева Н.А. Погодина Н.В., Мукушева Н.А. Погодина Н.В., Мукушева Н.А. Погодина Н.В., Мукушева Н.А. Погодина Н.В., Мукушева Н.А. Погодина Н.В., Мукушева Н.А. Погодина Н.В., Мвкушева Н.А. Погодина Н.В., Мукушева Н.А. Погодина Н.В., Мукушева Н.А. Погодина Н.В., Мукушева Н.А. Погодина Н.В., Мукушева Н.А. |

б) Особые условия:

есть или нет

Программа утверждена

8. Изменения программы и их обоснования

Если были, пишем номера протоколов реставрационного совета

Если нет, пишем изменений программы не было

Изменения программы утверждены:

| №№ п/п | Дата | Наименование иллюстративного материала; характер и условия выполнения | Количество | Место хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До реставрации Фото шкатулки, До, в процессе и после. Картограммы. Вид спереди, сзади и с тыльной стороны До реставрации В процессе После реставрации | 1 | ГМЗ Петергоф |

9. Проведение реставрационных мероприятий

10. Иллюстративный материал (фотография, картограммы, схемы и пр.)

Примечание: перечень иллюстраций группировать по разделам («до реставрации» – «в процессе реставрации» – «после реставрации»), порядковые номера материалов, включённых в Приложение, обвести кружком.

Картограмма

Аналоги

11. Результаты проведённых мероприятий

(описание изменений технического состояния, внешних изменений памятника после реставрации, уточнение атрибуций и пр.)

Руководитель или исполнитель работы___Погодина Н.В.________« . 12. . » . 05. . . . . . . . .    . . . 2021г.

Подпись

12. Заключение реставрационного совета – работы выполнены в соответствии с реставрационным заданием, номер и дата протокола

13. Рекомендации по условиям хранения памятника

Руководитель работы или исполнитель___Мукушева Н.А.____        « . .12 . » . . .05 . . . . . . . . . . 2021 г.

подпись

14. Приложения к паспорту (иллюстрации, акты, схемы и т.п.)

возможное место клапана

для материалов Приложения

После реставрации памятник передан ______________ в хранилище, экспозицию, в другую мастерскую.

Акт о передаче №_________________от « . . . » . . . . . . . . . . . . 2021 г.

ИСПОЛНИТЕЛИ РАБОТ:

Заместитель генерального директора по

учету и хранению ГМЗ «Петергоф»         _________________ Т.Н. Носович

Заведующий отделом реставрации

музейных фондов                                        ________________ М.А. Зиновьева

Хранитель музейных предметов

фонда «……..»                                              _______________(_____________)

Художник-реставратор …. категории         _______________(_____________)

Наблюдения за состоянием памятника после реставрации

| Дата осмотра | Состояние памятника | Должность, фамилия, имя, отчество |
| --- | --- | --- |
|  | Утраченный грунт восполнен, восстановлен полимент, дозолачивание завершено |  |