## Slide 1: Реставрация пяти полукожаных переплетов книг XIX века из собрания музея Д.И. Менделеева Санкт-Петербургского государственного университета
Выпускная квалификационная работа
Студента 4 курса
Исиляева Игоря Владимировича
Научный руководитель:
Доцент, кандидат искусствоведения
Торбик Владимир Сергеевич
Санкт-Петербург 2023

## Slide 2: Историческая справка
Музей-архив Д.И. Менделеева СПбГУ
Музей-архив великого
русского ученого
Дмитрия Ивановича Менделеева
расположен в главном здании
двенадцати коллегий
Санкт - Петербургского
государственного университета.

## Slide 3: Историческая справка
В кабинете
собрана обширная библиотека.
Основная масса книг
поступила в 80-90-е годы 19 века.
Музей-архив Д.И. Менделеева СПбГУ
В настоящее время общее количество книг, брошюр и отдельных отпечатков достигает
16 000 единиц.

## Slide 4: Результат обследования состояния переплётов
Карта повреждений Damage form
2% Старая реставрация
40% Деформация книжного блока переплёта
100%!!! Повышенная кислотность бумаги Капельный метод (ЛКРДрН-метр-340) рН=6.1
10% Повреждения шитья
20% Повреждение тетрадей
25% Повреждение крышек
30% Разрушение корешка, отделение от переплёта
Chart: 

## Slide 5: Состояние переплётов до реставрации
Конволют:
Баконъ, Баконъ. Собранiе сочиненiй
1874, 316 Д.М.
Дата исполнения:
1874г.
Инвентарный №: ММ ВХ ЭФЗК 2607
1.
Повреждения: шнуры шитья отделены от переплетных крышек.

## Slide 6: Состояние переплета до реставрации
Конволют:
G.Herrm.Oelsner. Доливо-Добровольская
В.А., Забудский Н. 1892 Технологiя Баллистика Удобрения 333 Д.М,
Дата исполнения: 1890-1892гг.
Инвентарный №: ММ ВХ ЭФЗК 1665
2.
Повреждения: корешок отделен от переплета

## Slide 7: Состояние переплета до реставрации
Конволют:
Алексеев В.,Забудский А.,Frenkel M. Алексеевъ, Калкутскиiй, Петрушевский и др. 1890. 241 Д.М.
Дата исполнения: 1886-1890гг.
Инвентарный №: ММ ВХ ЭФЗК 2454
3.
Повреждения: деформация картонных крышек, расслоение картона на углах

## Slide 8: Состояние перелета до реставрации
Конволют:
Winkler C.,Ефимов А.И.,Капустинъ С.Я., Аристов Н. Смесь.. 1890. 243 Д.М.
Дата исполнения: 1866-1890гг.
Инвентарный №: ММ ВХ ЭФЗК 2487
4.
Повреждения: тетради выпадают из книжного блока.

## Slide 9: Состояние переплета до реставрации
Книга:
Жерар, Шансель, Менделеев Д.И. 1007.
Аналитическая химия Жерара и Шанселя. Качественный анализ.
383 Д.М.
Дата исполнения: 1864г.
Инвентарный №: ММ ВХ ЭФЗК 1071
5.
Повреждения: по первичному визуальному обследованию - отсутствует подлинная мраморная бумага.

## Slide 10: Реставрационный процесс
Разборка переплёта: отделяются крышки, снимаются размеры картонных крышек и уголков.
Картонные крышки. Мраморная бумага

## Slide 11: Реставрационный процесс
Замачивание в кювете. Отделение мраморной бумаги и форзацев. Перенос на реставрацию.
Мраморная бумага. Форзацы.

## Slide 12: Реставрационный процесс
Отпрессовка мраморной бумаги между суконной тканью до полного высыхания.
Мраморная бумага.

## Slide 13: Реставрационный процесс
Деформированный блок . Формирование корешка в тисках. Удаление остатков клея.
Книжный блок

## Slide 14: Реставрационный процесс
Материалы: натуральная льняная нить, игла.
На книжном блоке
восстанавливаются
шнуры шитья
Книжный блок. Восстановление шнуров.

## Slide 15: Реставрационный процесс
До реставрации После реставрации и подшивки к блоку
Реставрация и подшивка первых тетрадей

## Slide 16: Реставрационный процесс
Разрушение шитья. До реставрации Восстановление шитья. После реставрации
Подшивка тетрадей книжного блока.

## Slide 17: Реставрационный процесс
Расчёсывание пряжи шнуров шитья на волокна
Изготовление и
приклеивание
бумажной гильзы
Книжный блок
зажат в тисках до
полной просушки
Книжный блок. Завершающий этап с блоком: формирование «шляпки гриба»

## Slide 18: Реставрационный процесс
Тонировка телячьей кожи растительного дубления. Материал: анилиновый краситель.
Тонирование новой кожаной основы

## Slide 19: Реставрационный процесс
Изготовление новых картонных крышек Изготовление кожаных уголков
Новые картонные крышки

## Slide 20: Реставрационный процесс
Зачистка фрагмента старого корешка от следов бумажного отстава и клея

## Slide 21: Реставрационный процесс
Разметка бинтов на новом отставе Наклеивание имитации бинтов пер-та Косые срезы
Имитация «ложных» бинтов шитья на новом отставе

## Slide 22: Реставрационный процесс
Восстановление корешка
Новая кожаная основа склеена с отставом.
Выделяем «ложные» бинты
2. Приклеиваем старый корешок
на новую кожаную основу.
3. Фиксируем склейку эластичными
резиновыми бинтами.
Делаем обвязку через
крайние шарниры крышек.
выделяем «ушки»

## Slide 23: Реставрационный процесс
Новые уголки Новый корешок Старый фрагмент на новой основе
Сборка переплёта

## Slide 24: Реставрационный процесс
1. Приклейка дублированного мраморной бумаги 2. Шнуры приклеены с внутренней стороны к крышкам
Сборка переплёта

## Slide 25: Реставрационный процесс
Укрепление разрывов на форзацах. Материалы: мучной клей, сукно, японская бумага.
Сборка переплёта

## Slide 26: Реставрационный процесс
Верхняя крышка переплёта Нижняя крышка переплёта
Выклеивание форзацев

## Slide 27: Реставрационный процесс
Тонировка мраморной
бумаги по торцам крышек
Укрепление лицевой стороны
мраморной бумаги (ПВБутираль
5% спиртовой раствор)
Обработка кожаных элементов
смазкой на восковой ланолиновой
основе

## Slide 28: Результат реставрационных мероприятий
До реставрации После реставрации
Конволют:
Баконъ, Баконъ. Собранiе сочиненiй 1874, 316 Д.М.
Инвентарный №: ММ ВХ ЭФЗК 2607
1.Восстановлены шнуры шитья;
2.Подшиты тетради,
сформирован, укреплён
книжный блок;
3. Изготовлены новые картонные
крышки;
4. Изготовлены новые уголки и
новый корешок для старой основы;
5.Укреплена мраморная бумага.

## Slide 29: Результат реставрационных мероприятий
До реставрации После реставрации
Конволют:
Winkler C.,Ефимов А.И.,Капустинъ С.Я., Аристов Н. Смесь.. 1890. 243 Д.М.
Инвентарный №: ММ ВХ ЭФЗК 2487
1.Восстановлены шнуры шитья;
2.Подшиты тетради,
сформирован, укреплён
книжный блок;
3. Изготовлены новые
картонные крышки;
4. Изготовлены новые уголки и новый корешок
для старой основы;
5.Восстановлена
мраморная бумага.

## Slide 30: Результат реставрационных мероприятий
До реставрации После реставрации
Книга:
Жерар, Шансель, Менделеев Д.И. 1007.
Аналитическая химия Жерара и Шанселя. Качественный анализ. 383 Д.М.
Инвентарный №: ММ ВХ ЭФЗК 1071
1.Восстановлены шнуры шитья;
2.Подшиты тетради,
сформирован, укреплён
книжный блок;
3. Изготовлены новые картонные
Крышки;
4. Изготовлены новые уголки и
новый корешок для старой основы;
5.Восстановлена мраморная бумага.

## Slide 31: Результат реставрационных мероприятий
До реставрации После реставрации
Конволют:
G.Herrm.Oelsner. Доливо-Добровольская
В.А., Забудский Н. 1892 Технологiя Баллистика Удобрения 333 Д.М,
Инвентарный №: ММ ВХ ЭФЗК 1665

## Slide 32: Результат реставрационных мероприятий
До и после реставрации («головка») До и после реставрации («хвостик»)
Конволют:
Алексеев В.,Забудский А.,Frenkel M. 1890.
241 Д. М. №: ММ ВХ ЭФЗК 2454

## Slide 33: Заключение
В реставрации полукожаных переплетов из собрания музея Д.И. Менделеева
была использована альтернативная методика восстановления основных функций переплета
принятая во многих реставрационных центрах, лабораториях и библиотеках России.
Использовались обратимые клеи: мучной и животного происхождения, нейтральный картон,
кожа телёнка растительного дубления, лён, анилиновые красители.
Переплет приобрел прочность и высокие эксплуатационные характеристики.
Все это позволяет использовать переплеты в экспозиции музея и
в научных работах.
Photo: 1.2; https://spbu.ru/news-events/krupnym-planom/muzey-arhiv-d-i-mendeleeva-spbgu-svyaz-vremen