ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Русских Алексей Алексеевич

Выпускная квалификационная работа

Фотофизические характеристики комплексов ДНК с металлами

Уровень образования: бакалавриат

Направление 03.03.01 «Прикладная математика и физика»

Основная образовательная программа СВ.5009.2019 «Прикладные физика и математика»

Научный руководитель:

кафедра молекулярной биофизики и физики полимеров Физического факультета СПбГУ, д.ф.-м.н., доцент Кононов А.И.

_______________________

Рецензент:

Сердобинцев Павел Юрьевич, инженер, Физические методы исследования поверхности

_______________________

Санкт-Петербург 2023

Оглавление

Введение	3

Литературный обзор	4

Взаимодействие ДНК с ионами серебра	4

Наноструктуры	4

Кластеры серебра на ДНК	6

Возбужденные состояния ДНК в комплексах с ионами и (кластерами):	7

Цели и задачи	8

Материалы и методы исследования:	8

Используемые реактивы и приготовление образцов	8

Cytosine и Ag+	8

ДНК и Ag+	9

Методы исследования	10

Результаты и обсуждение	10

Cytosine и Ag+	11

ДНК и Ag+	15

Заключение	19

Используемая литература	20

Введение

Давно существующий биохимический интерес к взаимодействию ДНК с металлами в настоящее время распространяется и на область ДНК-нанотехнологий, где использование прочно связанных катионов металлов обещает привести к появлению более прочных и функционально разнообразных материалов на основе ДНК. В дополнение к ранее известному связыванию цитозиновых оснований Ag+, индуцированная Ag+ димеризация отдельных модифицированных гуаниновых оснований в неводном растворе предполагает, что Ag+ также может связывать гуаниновые основания в олигомерах ДНК. В биохимии, сильные взаимодействия гуаниновых оснований с Pt2+ считаются ключевыми для важных химотерапевтических препаратов. Лучшее понимание связывания Ag+ с природными основаниями ДНК может помочь в разработке терапии заболеваний. Кроме того, взаимодействие Ag+ с основаниями может лежать в основе антимикробного действия серебряных наночастиц.

Еще одним интересным применением является использование двухцепочечной ДНК для формирования матрицы из небольшого количества ионов Ag+, которые затем могут быть восстановлены с образованием нанокластеров серебра. Флуоресцентное излучение этих кластеров может находится от видимого до ближнего инфракрасного диапазона и представляет интерес для биоимиджинга и разработки биохимических сенсоров. Именно поэтому исследование фотофизических характеристик таких комплексов является актуальной задачей. Кроме того, фотофизические характеристики могут являться чувствительным маркером различных конформационных трансформаций ДНК в растворе, индуцированных взаимодействиями с ионами металлов.

Литературный обзор

Взаимодействие ДНК с ионами серебра

Взаимодействие ДНК с Ag+ представляет особый интерес, так как оно демонстрирует специфические взаимодействия с основаниями ДНК. В работе Е. Гвинн 2015 года были рассмотрены образованные пары гуанин-гуанин с Ag+, которые были выявлены при устранении ограничений образования Уотсон-Криковских(WC) пар. В данной работе было рассмотрено взаимодействие Ag+ с природными основаниями, когда ДНК конформационно не ограничена канонической водородной связью WC пар между аденином(A) и тимином(T) и цитозином(С) и гуанином(G).  Рассматривались гомо-основные дезоксиолигонуклеотиды и смеси этих цепочек An, Cn, Gn и Tn для длин от n = 6 до n = 20 оснований при нейтральном pH. В качестве индикатора было использовано относительное количество серебра, определяемое методом масс-спектрометрии для определения степени сродства Ag+ к каждому основанию.  С помощью квантово-химических расчетов было показано, что порядок энергий связывания для наиболее стабильных комплексов Ag+ с олигонуклеотидами согласуется с данными масс-спектрометрии. Эксперименты показали, что Gn цепочки образуют полностью Ag+ связанные дуплексы Gn-(Ag+)n- Gn, которые являются более стабильными, чем Уотсон-Криковские парные Cn- Gn дуплексы.

Эти экспериментальные исследования цепочек ДНК выявили непредвиденное Ag+-опосредованное сопряжение гуаниновых оснований в олигонуклеотидах. Это открытие высокостабильного, индуцированного серебром сопряжения оснований G расширяет разнообразие известных нетоксичных взаимодействий металлов с природными основаниями ДНК. Неограниченные конфигурации связывания показывают, что наиболее стабильное присоединение Ag+ в парах G-Ag+-G происходит к участкам оснований, которые не участвуют в WC-сопряжении. Результаты данной работы позволяют предположить, что в двухцепочечной ДНК со смешанными основаниями и достаточно длинным рядом последовательных оснований C или G, добавление достаточного количества Ag+ должно изменить конфигурацию WC-сопряжения на более стабильное Ag+-индуцированное сопряжение оснований. Это открывает широкий путь для дальнейшего практического применения.

Наноструктуры

С помощью взаимодействий ДНК с ионами серебра возможно создавать различные нано структуры. К примеру, в работе группы из института химии и центра нанотехнологий Еврейского университета были рассмотрены “нанопровода” на основе ДНК (которые в будущем могут быть применены для молекулярной наноэлектроники). Были заменены естественные сопряжения оснований с WC парами на неводородную связь различными способами, например, такими как встраивание ионов металла между противоположными основаниями. Особый интерес представляет C-Ag+-C пара, которая является очень стабильной и при укладке в нанопровода значительно более проводящая, чем WC пары оснований.

Структурные исследования сложенных пар оснований C-Ag+-C (такие как рентгеновская кристаллография, ЯМР-спектроскопия и квантово-механические расчеты) показали, что один ион серебра заменяет ион водорода между каждой парой цитозинов. Ион серебра в данном случае действует как большой протон между N3 атомами двух ближайших цитозинов, создавая N3-Ag+-N3 линейное соединение. Таким образом, формируется одномерная решетка ионов серебра в центре сложенной пары оснований C-Ag+-C. Аргентофильные взаимодействия между ионами серебра вносят вклад в стабильность интеркалированной серебром полицитозиновой ДНК. Также, эти аргентофильные взаимодействия, предположительно, оказывают значительное влияние на свойства переноса заряда в C-Ag+-C нанопроводах.

С использованием метода сканирующей туннельной микроскопии удалось получить следующую картину процесса. В присутствии ионов серебра полицитозин образует шпилеподобную структуру, после чего образовывались кольцеподобные формы.

Рис. 1. Схема образования кольцеподобных форм из полицитозиновых цепочек.

Рис. 2. Полученное с помощью сканирующего туннельного микроскопа изображения кольцеподобных полицитозиновых цепочек.

Кластеры серебра на ДНК

Помимо большого интереса в наноструктурах, полученных с помощью взаимодействия ионов серебра с основаниями ДНК, также можно отметить интерес к кластерам серебра на основе ДНК. Стабилизированные лигандами люминесцирующие кластеры Ag на основе ДНК в настоящее время используются во многих приложениях, таких как зондирование и биоимиджинг. Они обладают ярким излучением в пределах от видимого до ближнего инфракрасного диапазона, поэтому рассматриваются как новый тип флуорофора для различных применений в биологии. Несмотря на то, что был достигнут значительный прогресс в синтезе многих ДНК-стабилизированных Ag кластеров, демонстрирующих отличную яркость и фотостабильность, мало что известно о структуре этих кластеров. Это связано прежде всего с неоднородностью синтезированных кластеров, так как во флуоресценцию кластеров могут вносить вклад компоненты флуоресценции, не проявляющие себя в стационарном спектре. Структура кластеров очень важна, так как она является ключевым фактором, определяющим оптические свойства стабилизированных лигандами металлических наноточек.

Рис. 3 структуры трех различных типа Ag кластеров на одном образце ДНК излучающие от фиолетового до красного спектрального диапазона.

Возбужденные состояния ДНК в комплексах с ионами и (кластерами):

В цепочках ДНК пространственная организация нуклеиновых оснований оказывает большое влияние на динамику возбужденных состояний. Возбужденные состояния оснований, как в одиночных, так и в двойных нитях часто распадаются медленнее, чем возбужденные состояния мономеров нуклеиновых оснований. Эти долгоживущие возбуждённые состояния формируются менее чем за 1 пс. Эксперименты показывают, что времена жизни типичных возбуждённых состояний при переносе заряда ДНК в целом не зависят от конформации нити ДНК. Рассмотрим взаимодействие Ag-dC20. Ионы серебра прочно связываются как с мономером цитозина, так и с dC20, что приводит к образованию пар оснований, индуцированных ионами серебра, которые формируют различные структуры высшего порядка, что в свою очередь приводит к резким различиям в динамике возбужденного состояния. Закрученные пары оснований C-Ag+-C, присутствующие в Ag-dC20 приводят к долгоживущему состоянию с высоким квантовым выходом. Возможные варианты этих долгоживущих состояний в Ag-dC20 – состояние с разделенным зарядом и триплетное состояние.

Цели и задачи

Цель данной работы – исследовать, как меняются состояния ДНК в комплексе с ионами

Задачи:

- Изучить изменение спектров поглощения и стационарной люминесценции

- Исследовать изменение кинетики люминесценции ДНК при взаимодействии с ионами серебра

Материалы и методы исследования:

Используемые реактивы и приготовление образцов

Cytosine и Ag+

Было приготовлено 4 образца с цитозином на основе трисового буфера, общим объемом 600 µl:

|  | Cнач, mM | С1, mM | С2, mM | С3, mM | С4, mM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| triss buffer | 0,9*103 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| cytosine | 32,3 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 |
| AgNO3 | 103 | 0 | 8,33 | 4,16 | 16,66 |

Табл 1. Концентрации компонент растворов.

| № образца | AgNO3: cytosine | V cytosine, µl | V triss buffer, µl | V AgNO3, µl | V H2O, µl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 155 | 7 | 0 | 438 |
| 2 | 1:1 | 155 | 7 | 5 | 433 |
| 3 | 1:2 | 155 | 7 | 2,5 | 436 |
| 4 | 2:1 | 155 | 7 | 10 | 428 |

Табл 2. Протокол приготовления растворов цитозина с ионами серебра.

Рис. 4 Структура цитозина.

ДНК и Ag+

В работе использовался одноцепочечный олигонуклеотид(ДНК) Green2 последовательности: 5’-CGCCCCCCTCGGCGT-3’.

Было приготовлено 3 образца с ДНК на основе трисового буфера, общим объемом ≈ 230 µl:

|  | Cнач, mM | С1, mM | С2, mM | С3, mM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tris buffer | 0,9*103 | 10 | 10 | 10 |
| DNA | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| AgNO3 | 102 | 0 | 0,47 | 0,93 |

Табл 3. Концентрации компонент растворов с ДНК с ионами серебра.

| № образца | AgNO3 : DNA | V DNA, µl | V triss buffer, µl | V AgNO3, µl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 230 | 2,6 | 0 |
| 2 | 1:2 | 230 | 2,6 | 1 |
| 3 | 1:1 | 230 | 2,6 | 2 |

Табл 4. Протокол приготовления образцов с ДНК с ионами серебра.

Методы исследования

Измерение спектров и кинетики флуоресценции происходило в круглой кювете толщиной 0,4 мм. Концентрация растворов подбиралась так, чтобы поглощение(OD) на длине волны 270 нм при длине оптического пути 0,4 мм было в промежутке от 1 до 2, так как при такой оптической плотности достигался оптимальный сигнал при измерении кинетики люминесценции. Измерения спектров поглощения происходило на спектрофотометре Specord 210+ на длине волны 270 нм. Измерение спектров стационарной люмиинесценции на спектро-флуориметре SHIMADZU RF 6000. Измерения были проведены на спектрометре в ресурсном центре СПбГУ, работающем по принципу ап-конверсии. Частота следования импульсов 1кГц, мощность на длине волны 270 нм – 5мВт.

Рис. 5 схема работы спектрометра по принципу ап-конверсии.

Результаты и обсуждение

Полученные спектры поглощения и стационарной люминесценции были визуализированы с помощью программного обеспечения MagicPlot, спектры кинетики люминесценции обрабатывались с использованием DecayFit.

Cytosine и Ag+

Рис. 6 Спектры поглощения цитозина без серебра, с серебром (1: 1), с серебром (2: 1) и с серебром (1: 2) до измерения кинетики люминесценции.

Рис. 7 Спектры поглощения цитозина без серебра, с серебром (1: 1), с серебром (2: 1) и с серебром (1: 2) после измерения кинетики люминесценции.

Рис. 8 Спектры стационарной люминесценции цитозина без серебра, с серебром (1: 1), с серебром (2: 1) и с серебром (1: 2) после измерения кинетики люминесценции.

ps

Рис. 9 Кривая затухания люминесценции цитозина при полуширине аппаратной функции 470 фс.

ps

Рис. 10 Кривая затухания люминесценции цитозина с серебром (1: 1) при полуширине аппаратной функции 450 фс.

ps

Рис. 11 Кривая затухания люминесценции цитозина с серебром (2: 1) при полуширине аппаратной функции 450 фс.

ps

Рис. 12 Кривая затухания люминесценции цитозина с серебром (1: 2) при полуширине аппаратной функции 450 фс.

| Образец | τ1, ps | τ2, ps | τ3, ps | a1 | a2 | a3 | Tср, ps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cytosine | 25 | 1,31 | 0,26 | 0,012 | 0,31 | 0,67 | 0,88 |
| Cytosine-Ag(2:1) | 25 | 0,65 | 0,16 | 0,015 | 0,34 | 0,64 | 0,69 |
| Cytosine-Ag(1:1) | 25 | 0,78 | 0,13 | 0,012 | 0,28 | 0,7 | 0,60 |
| Cytosine-Ag(1:2) | 8,05 | 0,7 | 0,03 | 0,007 | 0,1 | 0,88 | 0,15 |

Табл 5. Времена жизни для образцов с цитозином.

ДНК и Ag+

Рис. 13 Спектры поглощения ДНК без серебра, с серебром (1: 1) и с серебром (2: 1) до измерения кинетики люминесценции.

Рис. 14 Спектры поглощения ДНК без серебра, с серебром (1: 1) и с серебром (2: 1) после измерения кинетики люминесценции.

Рис. 15 Спектры стационарной люминесценции ДНК без серебра, с серебром (1: 1) и с серебром (2: 1).

При обработке спектров кинетики люминесценции было установлено, что аппроксимировать спектр необходимо с помощью тройной экспонентой, так как четверная практически не улучшают хи-квадрат. Для поиска лучшей аппроксимации подбиралась полуширина IRF так, чтобы уменьшить хи-квадрат.

Time/ps

Рис. 16 Кривая затухания люминесценции ДНК при полуширине аппаратной функции 400 фс.

Time/ps

Рис. 17 Кривая затухания люминесценции Green 2 с серебром (2: 1) при полуширине аппаратной функции 450 фс.

Time/ps

Рис. 18 Кривая затухания люминесценции ДНК с серебром (1: 1) при полуширине аппаратной функции 500 фс.

| Образец | τ1, ps | τ2, ps | τ3, ps | a1 | a2 | a3 | Tср, ps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gr2 | 116 | 1,31 | 0,25 | 0,05 | 0,13 | 0,82 | 6,1753 |
| Gr2-Ag (2 : 1) | 79,1 | 1,21 | 0,24 | 0,07 | 0,05 | 0,88 | 5,8087 |
| Gr2-Ag (1 : 1) | 22,57 | 0,73 | 0,1 | 0,03 | 0,07 | 0,9 | 0,8182 |

Табл 6. Времена жизни для образцов с ДНК.

Из спектров поглощения можно заметить, что при увеличении количества серебра, оптическая плотность растворов увеличивается, а пики сдвигаются вправо. В случае цитозина, при добавлении серебра оптическая плотность значительно падает.

Как можно наблюдать на спектрах стационарной люминесценции для цитозина и ДНК (рис. 8, 15) видны полосы люминесценции на 400 и больше нм, тогда как обычное положение максимума люминесценции для азотистых оснований приходится на 320-340 нм. Причиной этого сдвига может быть “эксимерная флуорисценция” компонент ДНК. Эксимер (возбужденный димер) представляет из себя две одинаковые молекулы, одна из которых находится в возбужденном состоянии, а другая в основном, находясь на небольшом расстоянии они притягиваются друг к другу и образуют эксимер. Как описано в “Exciton Absorption and Luminescence in i-Motif DNA” такие димеры могут образовываться в следствие взаимодействия цитозинов.

Сравнивая времена жизни, видно, что при увеличении количества серебра времена жизни уменьшаются, что может быть связано в случае с образцами ДНК с изменением локальной структуры ДНК, а в случае цитозина с изменением структуры агрегатов, которое тем сильнее, чем больше было добавлено ионов серебра.

Заключение

В ходе данной работы были рассмотрены взаимодействия ионов серебра с цитозином и ДНК. Были получены спектры поглощения и стационарной люминесценции и кривые затухания для образцов с цитозином и ДНК при добавлении к ним серебра в разных соотношениях. Были исследованы изменения стационарной люминесценции, которая может быть связана с образованием эксимеров. Кроме того, было исследованы изменения времен жизни при добавлении к образцам серебра. Времена жизни уменьшались с увеличением количества серебра, что может быть следствием постепенного изменения структуры ДНК и агрегатов цитозина.

Используемая литература

- Forrest R Kohl, Yuyuan Zhang, Aaron P Charnay, Lara Martínez-Fernández, Bern Kohler, Ultrafast excited state dynamics of silver ion-mediated cytosine-cytosine base pairs in metallo-DNA, The journal of Chemical Physics, 10 Septmber 2020.

- Steven M. Swasey, Leonardo Espinosa Leal, Olga Lopez-Acevedo, James Pavlovich & Elisabeth G. Gwinn, Silver (I) as DNA glue: Ag+-mediated guanine pairing revealed by removing Watson-Crick constraints, Scientific Reports, 14 May 2015.

- Ivan L Volkov, Anastasiya Smirnova, Anna A Makarova, Zakhar V Reveguk, Ruslan R Ramazanov, Dmitry Yu Usachov, Vera K Adamchuk, Alexei I Kononov, DNA with Ionic, Atomic, and Clustered Silver: An XPS Study, J. Phys. Chem. B, 23 March 2017.

- Ruslan R. Ramazanov, Tomash S. Sych, Zakhar V. Reveguk, Dmitriy A. Maksimov, Artem A. Vdovichev, and Alexei I. Kononov, Ag–DNA Emitter: Metal Nanorod or Supramolecular Complex, J. Phys. Chem. Lett., 26 August 2016.

- Ivan L. Volkov, Zakhar V. Reveguk, Pavel Yu.Serdobintsev, Ruslan R. Ramazanov and Alexei I. Kononov, DNA as UV lighy-harvesting antenna. Nucleic Acids Research, 20 April 2018

- Natalie Fardian-Melamed, Liat Katrivas, Gennady Eidelshtein, Dvir Rotem, Alexander Kotlyar, and Danny Porath, Electronic Level Structure of Silver-Intercalated Cytosine Nanowires, Nano letters, 15 May 2020.

- Zakhar V. Reveguk, Evgeny V. Khoroshilov, Andrey. V. Sharkov, Vladimir A. Pomogaev, Andrey A. Buglak, Alexander N. Tarnovsky & Alexei I. Kononov, Exciton Absorption and Luminescence in i-Motif DNA, Scientific Reports, 5 Nowember 2019.